Độ bền hoá học của ARC 791

| Axit |  | H | V | Các hợp chất khác |  | H | V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% axit acetic | 2 | 2 |  | Huyền phù than | 1 | 1 |  |  |
| 20% axit acetic | 3 | 3 | 2 | Butoxyetanol | 2 | 2 |  |  |
| 50% axit acetic | 4 | 4 |  | Tetracclorit carbon | 2 | 1 |  |  |
| 10% axit HCL |  | 2 | 1 | Cloroform |  | 3 | 3 |  |
| 20% axit HCL |  | 3 | 2 | Nướckhông phân ly |  |  | 1 | 1 |
| 37% axit HCL |  | 3 | 3 | Dibutiphthalat |  |  | 1 | 1 |
| 10% axit HNO3 | 1 | 1 |  | Dầu diesel | 1 | 1 |  |  |
| 20% axit HNO3 | 2 | 2 |  | Ester acetic | 2 | 2 |  |  |
| 69% axit HNO3 | 4 | 4 |  | Formaldehyd | 1 | 1 |  |  |
| 20% axit phosphoric |  | 2 | 1 | Dầu hoả |  | 2 | 2 |  |
| 85% axit phosphoric |  | 2 | 2 | Hexan |  | 1 | 1 |  |
| 50% axit H2SO4 | 2 | 1 |  | Issopropanol | 3 | 3 |  |  |
| 70% axit H2SO4 | 2 | 2 |  | Methanol | 3 | 3 |  |  |
| 98% axit H2SO4 | 3 | 3 |  | Methylethylketon | 3 | 3 |  |  |
| Kiềm và chất tẩy |  |  |  | Methylenclorit | 4 | 4 |  |  |
| 28% NH4OH |  | 1 | 1 | Xăng dung dịch |  | 2 | 1 |  |
| 45% KOH | 1 | 1 |  | Tetraclorethylen | 2 | 2 |  |  |
| 6% Natrhypoclorit |  | 1 | 1 | Nước muối ăn |  | 1 | 1 |  |
| 50% Natrihypoclorit |  | 1 | 1 | Nước thi |  | 1 | 1 |  |
| Các chất tẩy khác |  |  |  | Toluen |  |  |  |  |
| Aceton |  | 3 | 3 | Triclorethylen |  |  | 2 | 2 |
| Benzol |  | 2 | 2 | Xylen |  | 2 | 2 |  |
| Các thông số | Phương pháp kiểm tra | Cho mặt ngang | Cho mặt thẳng đứng |
| Tỉ trọng sau khi đông cứng (g/cc) | - | 1,90 | 1,88 |
| Độ bền nén (kg/cm2) | ASTM C579 | 590 | 760 |
| Độ bền kéo (kg/cm2) | ASTM C307 | 98 | 180 |
| Độ bền uốn (kg/cm2) | ASSTM C580 | 250 | 280 |
| Modul đàn hồi uốn (kg/cm2) | ASTM C580 | 1,5 x 105 | 1,1 x 105 |
| Cường độ liên kết (kg/cm2) tuyệt vời | - | > 28 | > 28 |
| Hệ số dãn nở dài (cm/cm/0C) | ASTM C531 | 1,7.10-5 | 2,6.10-5 |
| So sánh về nhiệt với bê tông | ASTM C884 | đáp ứng | đáp ứng |
| Độ bền xỉ | ASTM D 4272 | Cao hơn bê tông | Cao hơn bê tông |
| Độ mài mòn (mg) (giảm trọng lượng cực đại) | ASTM D4060 (H-18) | 142 | 148 |
| Nhiệt độ sử dụng cực đại (0C) - Ngâm nước liên tục - Ngâm nước gián đoạn |  | 66 93 | 66 93 |

6. Khả năng bền hoá học

Điều kiện thử mẫu: Kiểm tra 210C. Mẫu được làm đông cứng ở 250C trong 5 ngày, nếu làm đông cứng lâu hơn sẽ cải thiện độ bền hoá học. Khả năng sử dụng trong các môi trường hoá chất của ARC 855 như sau:

| Axit |  | Các hợp chất khác |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10% HCL | 1 | Buriker | 1 |
| 20% HCL | 2 | Dầu DO | 1 |
| 30% HCL | 3 | Isopropylalkohol | 1 |
| 10% H2SO4 | 1 | Kerosin | 1 |
| 20%H2SO4 | 2 | Naphtalein | 1 |
| 5% HNO3 | 1 | Nước có muối | 1 |
| 10%HNO3 | 2 | Nước thải | 1 |
| 5%axit phosphoric | 1 | Toluen | 1 |
| 10% axit phospho | 2 | Xylen | 1 |
| Xút và chất tẩy: |  |
| 28% NH4OH | 1 | 10% NaOH | 1 |
| 10% KOH | 1 | 50% NaOH | 1 |
| 50% KOH | 1 | 6% Fixiersalz | 1 |

1= ngâm liên tục

2= nhúng thời gian ngắn, cách quãng

7. Các thông số kỹ thuật

| Thông số | Tiêu chuẩn thử | Giá trị |
| --- | --- | --- |
| Tỉ trọng sau khi làm đông cứng (g/cc) | - | 1,6 |
| Độ bền nén (kg/cm2) | ASTM D 695 | 840 |
| Độ bền uốn (kg/cm2) | ASTM D 790 | 560 |
| Độ bền kéo (kg/cm2) | ASTM D 638 | 240 |
| Hệ số dãn nở dài (10-6/0C) | ASTM C 531 | 4,6 |
| Hoà tan âm cực | ASTM G8 | Tốt sau 60 ngày |
| Độ cứng Rockwell | ASTM D 785 | R105 |
| Độ cứng Shore D | ASTM D 2240 | 85 |
| Bề mặt bị làm xước trong hơi muối | ASTM B 117 | Không rỉ >10.000 giờ |
| Độ sụt chiếu thẳng đứng ở 210C và 50 mm |  | Không sụt |
| Nhiệt độ sử dụng cực đại Trong điều kiện ướt Trong điều kiện khô |  | 650C 1200C |