Bảng 1: Thành phần hoá học của frit

| Tên mẫu | Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | B2O3 | ZrO2 | CaO | MgO | ZnO |
| F1 | 59,50 | 8,50 | 0,68 | 2,70 | 7,40 | 4,30 | 7,00 | 5,50 | 4,22 | 1,50 |
| F2 | 58,05 | 9,40 | 0,48 | 2,56 | 7,20 | 4,20 | 6,50 | 4,90 | 3,62 | 1,09 |
| F28 | 55,00 | 5,50 | 0,50 | 3,00 | 4,70 | 8,00 | 7,50 | 7,70 | 2,50 | 5,50 |
| F30 | 54,95 | 6,00 | 0,82 | 2,92 | 4,32 | 7,33 | 7,00 | 6,37 | 1,90 | 8,50 |

# Bảng 2: Thành phần hoá học của men

| Tên mẫu | Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MKN | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | R2O | B2O3 | ZrO2 | CaO | MgO | ZnO |
| M1 | 4,05 | 62,20 | 15,50 | 0,87 | 6,20 | 2,50 | 7,00 | 4,10 | 1,20 | 1,00 |
| M2 | 2,10 | 56,50 | 5,50 | 0,51 | 6,50 | 5,50 | 7,50 | 4,70 | 0,70 | 6,40 |

# Hình 1: Sơ đồ công nghệ sản xuất men gạch gốm lát nền

Nguyên liệu

Hoá chất

Thùng chứa

Silô chứa (10-15 m3/silô)

Định lượng

Phễu chứa và nạp liệu

Máy trộn hành tinh

Phễu chứa phối liệu

Lò nấu frit

Làm nguội bằng nước

Nguyên liệu

Hoá chất

Frit

Phụ gia

Trộn men

Đóng gói (10-20 tấn/ngày)

Kho chứa phối liệu men

(sức chứa 300 tấn)

Chuyển đến cơ sở sản xuất