Bảng 2. Thành phần hoá học của vật liệu.

| Thành phần |  | Tên vật liệu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi măng Bút Sơn PC 40 | Tro bay Phả Lại | Sili cafum |
| MKN | 1,20 | 2,62 | 0,47 |
| SiO2 | 21,49 | 59,50 | 91,34 |
| Fe2O3 | 3,49 | 5,74 | 0,824 |
| Al2O3 | 5,40 | 24,48 | 0,237 |
| CaO | 63,56 | 0,84 | 0,432 |
| MgO | 1,40 | 1,60 | 0,41 |
| K2O | 0,70 | 3,71 | 0,974 |
| Na2O | 0,15 | 0,17 | 0,18 |
| SO3 | 1,65 |  | 0,41 |

# a)                                                            Cát C2

| Kích thước lỗ sàng (mm) | Lượng sót riêng (%) | Lượng sót tích luỹ (%) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0 |  |
| 2,5 | 17,6 | 17,6 |
| 1,25 | 19,3 | 36,9 |
| 0,63 | 25,4 | 62,3 |
| 0,315 | 19,7 | 82,0 |
| 0,15 | 17,2 | 99,2 |
| <0,15 | 0,8 |  |

Khối luợng TT đầm chắt: 1685 g/lit

Khối lượng TT hổng: 1496 g/lít

Mô đun độ nhỏ: 2,63 g/lít

Khối lượng riêng: 2,63 g/cm3

Độ rỗng ở trạng thái đầm chặt: 35,93%.

Cát C3

| Kích thước lỗ sàng (mm) | Lượng sót riêng (%) | Lượng sót tích luỹ (%) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 0 |  |
| 2,5 | 18,8 | 18,8 |
| 1,25 | 21,4 | 40,2 |
| 0,63 | 18,7 | 58,9 |
| 0,315 | 15,7 | 74,6 |
| 0,15 | 18,8 | 93,4 |
| <0,15 | 6,6 |  |

Khối luợng TT đầm chắt: 1687 g/lit

Khối lượng TT hổng: 1532 g/lít

Mô đun độ nhỏ: 2,86 g/lít

Khối lượng riêng: 2,66 g/cm3

Độ rỗng ở trạng thái đầm chặt: 36,58%.

b)Đá vôi Dmax 20mm

| Kích thước lỗ sàng (mm) | Lượng sót riêng (%) | Lượng sót tích luỹ (%) |
| --- | --- | --- |
| 40 | 0 |  |
| 20 | 8,4 | 8,4 |
| 10 | 51,4 | 59,6 |
| 5 | 39,4 | 99,0 |
| <5 | 1,0 |  |

Khối lượng TT đầm chặt: 1593 g/lít

Khối lượng TT hổng: 1450 g/lít

Khối lượng riêng: 2,70 g/lít

Độ rỗng ở Trạng thái đầm chặt: 41 %

Độ rống ở Trạng thái hổng tự nhiên: 46%

Lượng hạt thoi dẹt: 4,7%

Bảng 3. Ảnh hưởng tỷ lệ tro bay đến đường kính của khối vữa.

| TT | Thành phần vật liệu | Khối lượng (g) | Tỷ lệ N/CKD | Đường kính D (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nước | CKD |  |  |
| 1 | 100% Xi măng PC | 242 | 500 | 0,484 | 164 |
| 2 | 95% XMPC +5% FA | 242 | 500 | 0,484 | 173 |
| 3 | 90% XMPC +10% FA | 242 | 500 | 0,484 | 178 |
| 4 | 80% XMPC +20% FA | 242 | 500 | 0,484 | 189 |
| 5 | 70% XMPC +30% FA | 242 | 500 | 0,484 | 172 |
| 6 | 95% XMPC +5% SF | 242 | 500 | 0,484 | 144 |

Bảng 4. Thành phần và tính chất bê tông.

| Vật liệu và tính chất BT | Tên mẫu thử |
| --- | --- |
|  | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 |
| XM PC 40BS, kg | 490 | 490 | 462 | 433 | 462 | 460 |
| Tro bay, kg | - | 87 | 115 | 144 | 115 | 87 |
| Silica fume, kg | - | - | - | - | - | 30 |
| Mighty 150, kg | 9,8 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 15,87 |
| Tổng chất kết dính, kg | 490 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Nước , kg | 151 | 144 | 142 | 139 | 142 | 139 |
| Cốt liệu thô, kg | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Cốt liệu mịn, kg | 677 | 594 | 594 | 591 | 601 | 584 |
| Loại cốtl iệu mịn | Cát 2 | Cát 2 | Cát 2 | Cát 2 | Cát 3 | Cát 2 |
| Tỷ lệ N/CKD | 0,308 | 0,250 | 0,246 | 0,243 | 0,246 | 0,241 |
| Tỷ lệ Phụ gia khoáng,% | 0 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 |
| Độ sụt, cm | 20 | 20 | 21 | 20 | 22 | 20 |
| Cường độ nén - MPa |  |  |  |  |  |  |
| -1 ngày | - | 26,2 | 23,1 | 19,7 | - | 34,7 |
| - 3 ngày | 50,4 | 53,2 | 50,4 | 45,8 | - | 71,7 |
| - 28 ngày | 67,2 | 76,3 | 73,6 | 70,5 | 80,6 | 95,0 |
| - 56 ngày | - | 85,3 | 83,3 | 80,8 | 87,0 | 102,5 |
| Cường độ uốn 28 ngày (MPa) | 8,0 | 8,7 | 8,6 | 8,1 | 8,9 |  |
| Mô đun đàn hồi tĩnh 28 ngày (MPa) | - | - | - | - | - | 41,34 2 |
| Thâm nhập Cl- (columbs) |  | 391 | - | - | - | 58 |